SKELDO®

# Smršťovací    technika

## Smršťovací trubky

Smršťovací čepičky

Kabelové spojky

Kabelové koncovky

Opravné manžety

atd.

# Nářadí , lisovací technika

SKELDO  s.r.o.                                  Tel.+fax.  +420 – 377 246 372

Radyňská  24 ,  326 00  Plzeň             E-mail : skeldo@skeldo.cz

http://www.skeldo.cz

# 1. Smršťovací trubky z polyoefinu

s termoplastickým lepidlem

i bez lepidla na vnitřní

straně trubky

## Všestranné použití

- na ukončení vodičů a izolování el. svorek

- na spojování skupin vodičů

- na spojky kabelů silových i telekomunikačních

- na opravy poškozené izolace povlaku kabelů a olova

- na izolování tyčí a jiných věcí

- na opravu spojování trubek (např. i vodovodních)

- na mechanickou a antikorozní ochranu vodičů a jiných materiálů

- barevné trubky jako dekorativní prvky

## Smršťování

- teplota smršťování nad 120ºC nad horkým vzduchem

nebo měkkým žlutým plamenem

Vlastnosti

- specifický odpor				min.			1013 Ωcm

- elektrická pevnost				min.			15    kV/mm

- pevnost v tahu				min.			12    MPa

- podélné smrštění				max.			15%

- teplota smrštění				mezi		            120ºC - 200ºC

- smršťovací poměr						2 : 1 až 3 : 1

- přípustná pracovní teplota                           			-55ºC až + 105ºC

- rázová teplotní odolnost (4 hod.)        				200ºC ± 3ºC

- nasákavost				max.			0,2%

- hustota 								0,93  g/cm

## Základní rozdělení

- tenkostěnné typu RC, RCACS, RCK , RCz , RCADW

- středněsilné typu RP , RPz , RPK , RPKz , RD , RDK

- silnostěnné typu RG , RGK

- bez lepidla na vnitřní stěně trubky - RC , RCACS , RCz , RP , RPz , RG , RD

- s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky - RCK , RCADW,  RPK , RPKz , RGK, RDK

Skladování :

- v krytém skladu     od -10ºC  do  +35ºC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Přehled smrštitelných trubek

Tenkostěnné trubky bez lepidla

| Název | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | flexibilní, odolné vůči chemikáliím a rozpouštědlům, ø 1,6 – 102 mm | ano | 2 : 1 | 125 °C | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| RCACS | flexibilní, odolné vůči chemikáliím a rozpouštědlům, ø 1,6 – 152 mm | ano | 2 : 1 | 135 °C | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| RCz | flexibilní, žlutozelené, odolné vůči chemikáliím a rozpouštědlům, ø 3,2 – 38 mm | ano | 2 : 1 | 125 °C | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| RC-50 | lesklý povrch (černá), extra čirá (transparentní.), ø 1,2 – 152 mm | na dotaz | 2 : 1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| RC-51 | matný povrch, jen černá, ø 1,2–152 mm |  | 2 : 1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| RC-100 | vysoce flexibilní, ø 1,2 – 152 mm |  | 2 : 1 | 135 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| RC-300 | výborné základní vlastnosti, poměr 3:1, ø 1,6 – 39 mm |  | 3 : 1 | 125 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| RC-4000 | výborné základní vlastnosti, poměr 4:1, ø 19 – 115 mm |  | 4 : 1 | 135 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| RC-AZH | flexibilní, bezhalogenové, ø 1,2 – 51 mm |  | 2 : 1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ano | ne |
| RC-ALST | vysoce flexibilní, ø 1,6 – 51 mm |  | 2 : 1 | 125 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| RC-AUTW | velmi tenká stěna, ø 1,2 – 25,4 mm |  | 2 : 1 | 125 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| RC-AGP | žlutá, na plynová potrubí, ø 23 – 51 mm |  | 2,5 : 1 | 125 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| RC-ATFE | PTFE, flexibilní, pro vysoké teploty, ø 1,4 – 11,94 mm |  | 2 : 1 | 260 °C | ne | ano | ne | ano | ano | ne |
| RC-PVC | ploché tuhé PVC smrštitelné trubky |  | 2 : 1 | 85 °C | ne | ano | ano | ano | ne | ne |
| Mini-Box | RCACS, RCADW, RCz |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tenkostěnné trubky s lepidlem

| RCADW | poměr 3 : 1, všestranné užití, ø 3 – 50 mm | ano | 3 : 1 | 125 °C | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCK | poměr 3:1 / 4:1, všestranné užití, ø 3 – 8 mm | na dotaz | min 3:1 | 105 °C | ano | ne | ne | - | ne | ano |
| RCADW-400 | poměr 4 : 1, všestranné užití, ø 4 – 32 mm |  | 4 : 1 | 125 °C | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| RC-ACAT | poměr 3 : 1, vysoce flexibilní, ø 3 – 40 mm |  | 3 : 1 | 110 °C | ne | ano | ne | ne | ne | ano |
| RC-UM3 | poměr 3 : 1, vysoce flexibilní, ø 3 – 40 mm |  | 3 : 1 | 135 °C | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| RC-UM4 | poměr 4 : 1, vysoce flexibilní, ø 4 – 52 mm |  | 4 : 1 | 135 °C | ano | ano | ano | ano | ano | ano |

Středně a silnostěnné trubky

| RP(K) | středněsilné, typ RPK s lepidlem, ø 9 - 140 mm | ano | 3 : 1 | 105 °C | ano | ano* | ne | ano | ne | ano** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG(K) | silnostěnné, typ RGK s lepidlem, ø 19 - 175 mm | ano | 3 : 1 | 105 °C | ano | ano* | ne | ano | ne | ano** |
| RP(K)z | středněsilné, žlutozelené, typ RPKz s lepidlem, ø 9 - 40 mm | ano | 3 : 1 | 105 °C | ano | ano* | ne | ano | ne | ano** |
| RD(K) | středněsilné, velké průměry, RDK s lepidlem, ø 220-800 mm | ano | min 2:1 | 105 °C | ano | ano* | ne | ano | ne | ano** |
| RGK-6x | silnostěnné s lepidlem, poměr 6 : 1, ø 19 – 235 mm | na dotaz | 6 : 1 | 110 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ano |
| RP-CPT | pro antikorozní ochranu, s mastikem, ø 30 – 300 mm |  | 3 : 1 | 110 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ano |
| RP-CTV | speciální trubky s lepidlem pro TV-kabely, ø 10 – 75 mm |  | 3 : 1 | 110 °C | ano | ne | ne | ano | ne | ano |
| RPK-FR | středněsilné s lepidlem, samozhášecí, ø 8 – 140 mm |  | 3 : 1 | 110 °C | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| RGK-FR | silnostěnné s lepidlem, samozhášecí, ø 9 – 120 mm |  | 3 : 1 | 110 °C | ano | ano | ne | ano | ano | ano |

* pouze některé typy          ** pouze typ s lepidlem ( RPK, RPKz, RGK, RDK )

Speciální trubky

| AKY 150 | PVDF (polyvinyl fluorid), 150°C, ø 1,6 – 25,4 mm | na dotaz | 2 : 1 | 150 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKY 175 | PVDF (polyvinyl fluorid), 175°C, ø 1,2 – 25,4 mm |  | 2 : 1 | 150 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| AVIT-200 | viton, vysoce flexibilní, 200 °C, ø 3,2 – 51 mm |  | 2 : 1 | 200 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |
| ADR-150 | eleastomer, vysoce flexibilní, ø 3,2 – 76 mm |  | 2 : 1 | 150 °C | ne | ano | ano | ano | ano | ne |

Trubky pro střední napětí

| ABBM | pro izolaci plochých vodičů (sběrnic), středněsilné, ø 19 – 235 mm | na dotaz | cca 3:1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABBH | pro izolaci plochých vodičů (sběrnic), silnostěnné, ø 19 – 80 mm |  | cca 3:1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| ASCT | pro řízení pole, ø 16 – 75 mm |  | 2 : 1 | 100 °C | ne | ano | ne | ano | ne | ne |
| ASCON | polovodivé trubky, ø 33 – 180 mm |  | 3 : 1 | 105 °C | ne | ano | ne | ano | ne | ne |
| ADWST | dvouvrstvé trubky – izolační a polovodivá, ø 16 – 75 mm |  | 3 : 1 | 100 °C | ne | ano | ne | ano | ne | ne |
| AATT | odolné plazivým proudům, ø 19 – 130 mm |  | cca 3:1 | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
| ABBT | smrštitelná páska pro izolaci sběrnic |  | cca 30% | 105 °C | ano | ano | ne | ano | ne | ne |

Průměry uvedené v přehledu v popisech jednotlivých trubek jsou průměry před smrštěním. V katalogu jsou katalogové listy trubek, které jsou skladem. Katalogové listy trubek na objednávku Vám zašleme na základě Vaší poptávky na určený typ.

# 1.1 Smršťovací

trubky

tenkostěnné

typ RC

- flexibilní

- bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím

- snadno lze stříhat nebo krájet

- barvy : černá, červená, zelená, bleděmodrá

na přání – podle typu a množství lze dohodnout i jiné

barvy

(hnědá, žlutá, bílá, oranžová, šedivá, transparentní)

- délky : základní 1m, po dohodě i jiné např. 50m na cívce

- teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55ºC  až  +105ºC

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

Skladování :   v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC  do  +35ºC

DOPRODEJ:    tyto trubky jsou v současné době postupně nahrazovány trubkami RCACS  (viz dále). Tyto trubky bude možno objednávat pouze po dohodě.

## Rozměry a typy

Vnitřní ø    			   Síla stěny po

Č.                    Typ	              	      před a po smrštění	            úplném smrštění

d1  mm  d2                                                            t mm

148101..	RC 1,6 / 0,8			1,6         0,8				0,51

148102..	RC 2,4 / 1,2			2,4         1,2				0,51

148103..	RC 3,2 / 1,6			3,2	  1,6				0,51

148314..	RC 4 / 1			4,0	  1,0				0,51

148104..	RC 4,8 / 2,4			4,8	  2,4				0,51

148106..	RC 6,4 / 3,2			6,4	  3,2				0,64

148108..	RC 8 / 2			8,0	  2,0				0,64

148109..	RC 9,5 / 4,8			9,5	  4,5				0,64

148112..	RC 12,7 / 6,4			12,7	  6,4				0,64

148119..	RC 19 / 9,5			19,0	  9,0				0,76

148125..	RC 25,4 / 12,7		25,4	  12,7				0,89

148138..	RC 38 / 19			38,0	  19,0				1,02

148151..	RC 51 / 25,5			51,0 	  25,5				1,14

148176..	RC 76 / 38			76,0	  38,0				1,27

148100..	RC 102 / 51		          102,0	  51,0				1,40

Objednávání :

Příklad    :                                50 ks              RC 19 / 9,5 –  1000        zelená

počet ks       _________|                           |                 |               |_________     barva

Typ              _______________________|                 |_________________     délka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň 			      Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Smrštitelné trubky

# tenkostěnné s lepidlem,

# typ RCK

- flexibilní

- s lepidlem na vnitřní stěně trubky

- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím

- snadno lze stříhat nebo krájet

- barvy : černá, červená, zelená, modrá, žlutá, transparentní

- délky : základní 1m, po dohodě i jiné např. 50m na cívce

- teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

- všeobecné použití: v automobilovém průmyslu, elektronice, telekomunikacích  jako el. izolace při teplotách -55ºC  až  +105ºC

- zajišťuje hermeticky chráněné spoje, mechanickou ochranu

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

Skladování :   v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC  do  +35ºC

## Rozměry a typy

Vnitřní ø    	    Síla stěny po	          Síla vrstvy

Č.                    Typ	               před a po smrštění	 úplném smrštění	 termoplastického lepidla

d1  mm  d2                        t mm                  po úplném smrštění [mm]

148101..	RCK   3 / 1		3,0         1,0	         0,51			   0,4

148102..	RCK   4 / 1		4,0         1,0	         0,51			   0,4

148103..	RCK   6 / 2		6,0	  2,0	         0,51			   0,5

148104..	RCK   8 / 2		8,0	  2,0	         0,51			   0,5

Objednávání :

Příklad    :                                50 ks              RCK 4 / 1 –  1000        černá

počet ks       _________|                           |               |               |_________     barva

Typ              _______________________|               |_________________     délka

50 m              RCK 4 / 1 - černá     na cívce

počet m       _________|                           |              |____________________ barva

Typ              _______________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň 			      Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2  Smršťovací trubky

tenkostěnné samozhášecí

typ RCACS

- samozhášecí

- flexibilní

- bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím

- neobsahuje těžké kovy, splňují požadavky RoHS

- snadno lze stříhat nebo krájet

- barvy : černá (standartně)

na objednávku  – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, transparentní

- délky : standartně návin na cívce (možno dodat libovolný počet metrů)

možno i v metrových kusech – na objednávku

- teplota smršťování min. 70ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

- teplota pro úplné smrštění min. 100 ºC

- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55ºC  až  +125ºC

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

Skladování :   v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC  do  +35ºC

## Rozměry a typy

Vnitřní ø    			   Síla stěny po

Č.                    Typ	              	      před a po smrštění	            úplném smrštění

d1  mm  d2                                                            t mm

148201..	RCACS  1,6 / 0,8		1,6         0,8				0,33

148202..	RCACS  2,4 / 1,2		2,4         1,2				0,36

148203..	RCACS  3,2 / 1,6		3,2	  1,6				0,44

148204..	RCACS  4,8 / 2,4		4,8	  2,4				0,51

148206..	RCACS  6,4 / 3,2		6,4	  3,2				0,56

148209..	RCACS  9,5 / 4,8		9,5	  4,5				0,56

148212..	RCACS  12,7 / 6,4		12,7	  6,4				0,65

148219..	RCACS  19 / 9,5		19,0	  9,0				0,80

148225..	RCACS  25,4 / 12,7		25,4	  12,7				0,90

148238..	RCACS  38 / 19		38,0	  19,0				1,02

148251..	RCACS  51 / 25,5		51,0 	  25,5				1,02

148276..	RCACS  76 / 38*		76,0	  38,0				1,14

148200..	RCACS  102 / 51*		102,0	  51,0				1,30

148226..	RCACS  126 / 63,5*		126,0	  63,5				1,30

148250..	RCACS  152 / 76*		150,0	  76,0				1,30

Objednávání :

Příklad    :                                50 m        RCACS 19 / 9,5       černá

počet metrů _________|                           |                     |_________     barva

Typ              _______________________|

* tyto rozměry jsou pouze na dotaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň 			      Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1.2 Smršťovací

trubky

tenkostěnné

v PE obalu

- flexibilní

- mechanicky pevné

- výborná izolace

- snadné označení

- bez lepidla na vnitřní straně trubky

### Použití

- k označování kabelů a vodičů, svazku vodičů

- ukončování vodičů

- vhodné pro domov, hobby i povolání

### Smršťování

- teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

### Typy

Vnitřní ø             Síla stěny

Č.                      Typ                 před a po smr.        po smrštění       Délka      Počet            Barva

d1  mm d2                           t mm              mm          ks

#### 14800200      RC 2,4/1,2             2,4       1,2                 0,51               30            40         černá, zelená

14800300      RC 3,2/1,6             3,2       1,6                 0,51               30            36         černá, zelená

červená, blmodrá

14800400      RC 4,8/2,4             4,8       2,4                 0,51               30            32         černá, zelená

červená, blmodrá

14800600      RC 6,4/3,2             6,4       3,2                 0,64	         30            30         černá, zelená

červená, blmodrá

14800800      RC 8/2	           8,0       2,0                 0,64               30            24         černá, zelená

červená, blmodrá

14800900      RC 9,5/4,8             9,5        4,8                0,64               30            26         černá, zelená

červená, blmodrá

14801200      RC 12,7/6,4          12,7       6,4                0,64               30            20         černá, zelená

červená, blmodrá

Objednávání :		2 ks  RC  4,8/2,4  - bal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.    Smršťovací trubky

tenkostěnné samozhášecí

s lepidlem, typ RCADW

- samozhášecí

- s lepidlem na vnitřní stěně trubky

- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím

- neobsahují těžké kovy, splňují požadavky RoHS

- bezhalogenové

- poměr smrštění 3:1 ( 4:1 na dotaz )

- barvy : černá (standartně)

na objednávku  – transparentní

- délky : standartně kusy o délce 1,22m

možno i návin na cívce

- teplota smršťování min. 70ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

- teplota pro úplné smrštění min. 125 ºC

- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55ºC  až  +135ºC

- UL certifikace

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

Skladování :   v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC  do  +35ºC

## Rozměry a typy

Vnitřní ø	   	    Síla stěny po

Č.                    Typ	              	                před a po smrštění	              úplném smrštění

d1  mm  d2                                              t mm

Poměr smrštění 3:1

14227310	RCADW    3/1				 3 	 1			1,00

14227410	RCADW    4,8/1,5          		4,8       1,5			1,00

14227620	RCADW    6/2				 6       	 2			1,00

14227930	RCADW    9/3				 9	 3			1,40

14227120	RCADW  12/4			            12	 4			1,60

14227190	RCADW  19/6			            19	 6			2,15

14227240	RCADW  24/8			            24	 8			2,40

14227300	RCADW  30/10  	/ na dotaz /	30	10			2,40

14227400	RCADW  40/13  	/ na dotaz /	40	13			2,40

14227500	RCADW  50/19  	/ na dotaz /	50	19			2,40

Poměr smrštění 4:1

14228410	RCADW   4/1		/ na dotaz /	4	1,00			0,90

14228610	RCADW   6/1,27	/ na dotaz /	6	1,27			0,90

14228810	RCADW   8/1,65	/ na dotaz /	8	1,65			0,90

14228120	RCADW 12/2,41	/ na dotaz /	12	2,41			1,30

14228160	RCADW 16/4		/ na dotaz /	16	4,00			1,60

14228180	RCADW 18/4,45	/ na dotaz /	18	4,45			2,40

14228240	RCADW 24/6		/ na dotaz /	24	6,00			2,10

14228320	RCADW 32/8		/ na dotaz /	32	8,00			2,30

Objednávání :

Příklad    :                                50 ks        RCADW 19 / 6        černá

počet metrů _________|                           |                     |_________     barva

Typ              _______________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň 			      Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 1.4 Smršťovací trubky

středněsilné typu RP

- universální a flexibilní

- typ RP bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím

- délky:  základní délka 1m, je možno dohodnout i jiné rozměry

u typů RP 12/4 až 52/20 max. 25m

- Barva : černá, na přání možno dohodnout i jiné barvy – hnědá, zelená, červená

- Smršťování : teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

###### Použití

- universální v průmyslu , v silové elektrotechnice do 1 kV, možnost mechanické i el. ochrany u všech druhů plastových kabelů

Typy a rozměry

Vnitřní ø                            Síla stěny

Č.                          Typ                                          před a po smr.              po  úplném smrštění

d1  mm d2                                              t mm

147109..	RP    9/3				9           3			2,0

147112..	RP  12/4				12         4			2,0

147117..	RP  17/3				17	 3			2,0

147119..	RP  19/6				19	 6			2,0

147118..	RP  22/6				22         6			2,0

147125..	RP  25/10				25         10			2,0

147130..	RP  30/8				30         8			2,0

147132..	RP  35/12				35         12			2,0

147141..	RP  40/12				40         12			2,1

147140..	RP  40/16				40         16			2,2

147150..	RP  50/16				50         16			2,2

147152..	RP  52/20				52         20			2,2

147163..	RP  63/27  / do vyprodání zásob /	63	 27			2,5

147164..	RP  63/19				63         19			2,5

147175..	RP  75/22				75         22			3,0

147180..	RP  80/35				80         35			2,5

147195..	RP  95/30				95         30			3,5

147100..	RP 103/45				103       45			2,5

147315..	RP 115/34				115       34			3,3

147103..	RP 132/58				132       58			2,5

147114..	RP 140/42				140       42			3,5

Objednávání :  je možno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Příklad   :                          100 ks    RP 63/19  –  1200      černá

počet ks       _________|                  |                 |             |_________     barva

Typ              ___________________|                 |________________     délka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 1.5 Smršťovací trubky

středněsilné typu RPK

- universální a flexibilní

- typ RPK s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky vykazuje vysokou přilnavost i na kovy – ocel, hliník, olovo

- odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím

- délky:  základní délka 1m, je možno dohodnout i jiné rozměry

u typů RPK max. 1,2m

- Barva : černá, na přání možno dohodnout i jiné barvy – hnědá, zelená, červená

- Smršťování : teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

###### Použití

- universální v průmyslu , v silové elektrotechnice do 1 kV, možnost mechanické i el. ochrany u všech druhů plastových kabelů

Typy a rozměry

Vnitřní ø                            Síla stěny

Č.                          Typ                                          před a po smr.              po  úplném smrštění

d1  mm d2                                              t mm

147309..	RPK    9/3				9           3			2,0

147312..	RPK  12/4				12         4			2,0

147316..	RPK  16/4				16	 4			2,0

147317..	RPK  17/3				17         3			2,0

147319..	RPK  19/6				19	 6			2,0

147321..	RPK  22/6				22         6			2,0

147325..	RPK  25/10				25         10			2,0

147330..	RPK  30/8				30         8			2,0

147332..	RPK  35/12				35         12			2,0

147341..	RPK  40/12				40         12			2,1

147340..	RPK  40/16				40         16			2,2

147350..	RPK  55/16				55         16			2,2

147352..	RPK  52/20				52         20			2,2

147364..	RPK  63/19				63         19			2,5

147364..	RPK  63/27  / do vyprodání zásob /	63         27			2,5

147375..	RPK  75/22				75         22			3,0

147380..	RPK  80/35				80         35			2,5

147395..	RPK  95/30				95         30			3,5

147300..	RPK 103/45				103       45			2,5

147315..	RPK 115/34				115       34			3,3

147303..	RPK 132/58				132       58			2,5

147314..	RPK 140/42				140       42			3,5

Objednávání :  je možno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Příklad   :                          100 ks   RPK 63/19  –  1200      černá

počet ks       _________|                  |                 |             |_________     barva

Typ              ___________________|                 |________________     délka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 1.6 Smršťovací trubky

silnostěnné typu RG, RGK

- barva černá

- typ RG bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- typ RGK s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky vykazuje vysokou přilnavost k plastům i  kovům – oceli, hliníku, olovu

- vysoká odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím

- délky:  základní délka 1m , max. délka 1,2m

- Smršťování : teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Použití        :  universální pro všechny druhy plastových kabelů jako mechanická ochrana, jako el.

izolace do napětí 1,2 kV

Balení          : do uzavřené fólie s vyznačením  typu

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od –10ºC do +35ºC

Rozměry a typy

Vnitřní ø                            Síla stěny                    Základní

Č.                          Typ                    před a po smr.              po  úplném smrštění             délka

d1  mm d2                                                  t mm                           mm

143119..	RG   19/6                 	19	 6			2,4			1000

143145..	RG   45/12		45	12			4,1			1000

143151..	RG   55/16		55	16			4,1			1000

143160..	RG   60/25*		60	25			3,5			1000

143185..	RG   85/25		85	25			4,1			1000

143180..	RG   95/29		95	29			4,0			1000

143100..	RG 105/32		105	32			4,0			1000

143102..	RG 140/34		140	34			4,0			1000

143165..	RG 165/50		165	50			4,5			1000

143319..	RGK   19/6		19	 6			2,4			1000

143334.. 	RGK   33/8		33	 8			3,0			1000

143345..	RGK   45/12		45	12			4,1			1000

143351..	RGK   55/16		55	16			4,1			1000

143360..	RGK   60/25*		60	25			3,5			1000

143378..	RGK   75/22		75	22			4,1			1000

143380..	RGK   95/29		95        29			4,0			1000

143300..	RGK 100/42*		100      42			4,0			1000

143300..	RGK 105/32		105      32			4,0			1000

143305..	RGK 115/34		115	34			4,1			1000

143330..	RGK 130/36		130	36			4,3			1000

143302..	RGK 140/34		140      34			4,0			1000

143365..	RGK 160/55		160	55			4,5			1000

143375..	RGK 180/50		180	50			4,3			1000

* do vyprodání zásob

Objednávání :

Příklad   :                          20 ks   RGK 60/25  –  1000

počet ks       __________|                 |               |

typ               ___________________|	          |_________________  délka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 1.7 Smršťovací

trubky

typu RD, RDK

s velkým průměrem

před smrštěním

- universální a flexibilní

- typ RD je bez termoplastického lepidla na vnitřní stěně trubky .

- typ RDK je s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně trubky, které zajišťuje vodotěsnost. Lepidlo vykazuje vysokou přilnavost i na kovy – ocel, hliník, olovo

- typ RAK vyvinut speciálně pro antikorozní ochranu. Na vnitřní straně trubky je speciální tavné lepidlo s vynikající přilnavostí

- odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím

- délky:  základní délka 1m, je možno dohodnout i jiné rozměry max. 1,2m

- Barva : černá

- Smršťování : teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

###### Použití

- antikorozní ochrana kovových materiálů např. sloupů veřejného osvětlení, teplovodních vedení, universální v průmyslu

Typy a rozměry

Vnitřní ø                            Síla stěny

Č.                          Typ                                          před a po smr.              po  úplném smrštění

d1  mm d2                                              t mm

14762200	RD  220/90				220	90       			2,2

14763000	RD  300/125				300	125			2,5

14765000	RD  500/200				500	200			3,0

14768200	RD  820/250				820	250			3,5

14762210	RDK  220/90				220	90       			2,2

14763010	RDK  300/125				300	125			2,5

14765010	RDK  500/200				500	200			3,0

14768210	RDK  820/250				820	250			3,5

Objednávání :  je možno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Příklad   :                          100 ks   RD 300/125  –  1000      černá

počet ks       _________|                    |                 |             |_________     barva

Typ              ____________________|                 |________________     délka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 1.8 Smršťovací trubky

##### žlutozelené

typ RCz, RPz a RPKz

- typ RCz, RPz bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- typ RPKz s lepidlem na vnitřní stěně trubky

Použití :  pro izolaci ochranných vodičů

Rozměry a typy

Vnitřní ø                            Síla stěny

Č.                          Typ                    před a po smr.              po  úplném smrštění

d1  mm d2                                                t mm

## Tenkostěnné RCz

14830307	RCz   3,2/1,6		3,2	1,6			0,51

14800407	RCz   4,8/2,4		4,8	2,4			0,51

14800607	RCz   6,4/3,2		6,4	3,2			0,64

14800807	RCz   8/2		8,0	2,0			0,64

14800907	RCz   9,5/4,8		9,5	4,8			0,64

14801207   	RCz  12,7/6,4		12,7	6,4			0,64

14801907	RCz  19/9,5		19,0	9,5			0,76

14802507	RCz  25,4/12,7	24,4	12,7			0,89

14803807	RCz  38/19		38,0	19,0			1,02

14835107	RCz  51/25,5		51	25,5			1,02

## Středněsilné bez lepidla RPz

14700907	RPz     9/3		9	3			2,0

14701207	RPz   12/4		12	4			2,0

14701807	RPz   18/6		18	6			2,0

14702507	RPz   25/10		25	10			2,0

14703207	RPz   32/12		32	12			2,0

14704007	RPz   40/16		40	16			2,0

## Středněsilné s lepidlem RPKz

14750907	RPKz     9/3		9	3			2,0

14751207	RPKz   12/4		12	4			2,0

14751807	RPKz   22/6		22	6			2,0

14752507	RPKz   25/10		25	10			2,0

14753207	RPKz   35/12		35	12			2,0

14754007	RPKz   40/16		40	16			2,0

Objednávání :   trubky typu RCz  lze objednat na cívce nebo v kusech o délce 1m

trubky typů RPz a RPKz  nelze dodat na cívce

Příklad   :                          20 ks   RPKz 40/16  –  1000

počet ks       __________|                 |                 |

typ               ___________________|                 |

délka           ____________________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1.9 Smršťovací

trubky

pro ukončování

žil kabelů

- pro všechny druhy plastových kabelů  v prostředí venkovním i vnitřním

- ochrana proti vnikání vlhkosti do kabelu

- ochrana proti nebezpečnému dotyku při měření,

montáži apod.

- pro ochranný vodič trubka zelená nebo žlutozelená

## Balení

- do uzavřené fólie s vyznačením typu

## Rozměry a typy

Č.                          Typ                      Pro průřezy                               Délka trubky

kabelů mm²                                                      L  mm

Čtyřžilové      / AYKY, CYKY /   (2x černá, 1x hnědá, 1x žluto-zelená)

14600124	KZ4X  6-25		4x6  -  4x25				50

14600186	KZ4X  16-50		4x16  -  4x50				70

14602510	KZ4X  70-95		4x70  -  3x95+70			80

14603212	KZ4X  95-150		3x95+70  -  3x150+70		100

14604016	KZ4X 185-240	3x185+95  -  3x240+120		120

Třížilové     / AYKY , CYKY /     (2x černá, 1x hnědá)

14630124	KZ3  6-25		3x6  -  3x25				50

14630186	KZ3  16-50		3x16  -  3x50				70

14632510	KZ3  70-95		3x70  -  3x95				80

14633212	KZ3  95-150		3x95  -  3x150  			100

14634016	KZ3 185-240		3x185  -  3x240			120

14610124	KZ1  6-25		1x6  -  1x25				50

14610186	KZ1  16-50		1x16  -  1x50				70

14612510	KZ1  70-95		1x70  -  1x95				80

14613212	KZ1  95-150		1x95  -  1x150				100

14614016	KZ1 185-240		1x185  -  1x240			120

Objednávání :                10 ks     KZ4X  70 - 95

počet ks         _______|                   |________________    typ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10 Smrštitelné trubky

typ EAT

- universální a flexibilní

- teplem smrštitelné  samozhášecí bezhalogenové trubky odolné plazivým proudům

- pouze v provedení bez lepidla na vnitřní stěně trubky

- odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům

- barva červená

Použití :

- hlavní použití pro silové kabely vn a vvn , do 36kV

Rozměry a typy

Vnitřní ø                            Síla stěny

Č.                          Typ                    před a po smr.              po  úplném smrštění

d1  mm d2                                                t mm

14753010	EAT  30/10		30	10			2,4

14754916	EAT  45/15		45	15			2,9

Příklad objednávání:

10 m      EAT 49/16  –  1000

počet ks       _________|                  |                 |__________délka

Typ              ___________________|

1.11 Smrštitelná stříška

- teplem smrštitelná samozhášecí bezhalogenová stříška s termoplastickým lepidlem na vnitřní straně

Použití :

- k prodloužení délky svodu kabelových koncovek

| Č. | Typ | D | d | H | C | T1 | T2 | Hmotnost g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±5% | a | b |  |  |  |  | min | min |  |
|  |  | a | b | min | max | a | b | a | b | a | b | a | b |  |
| 14114415 | EIT1 44/15 | 95 | 95 | 44 | 15 | - | 40 | - | 20 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 35 |

a – před smrštěním

b – po smrštění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 2. Kabelová příslušenství

# 2.1 Smršťovací

čepičky

pro ukončování všech

druhů celoplastových

kabelů

- s termoplastickým lepidlem na vnitřní stěně

- umožňují uzavření konce kabelu a zajišťují ochranu proti vnikání vlhkosti do kabelu

- teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Použití :  pro uskladnění , transport kabelu pod napětím pro

kabely do 1 kV

-55ºC do +105ºC

Dielektrická pevnost :  16kV/mm

Barva          :  černá

Skladování :  v krytém skladu od -30ºC do +35ºC

Balení         :  do uzavřené fólie s označením typu

## Základní parametry

Vnitřní ø               Síla stěny          Délka L          Pro průměry

Č.                     Typ                       před a po .              po  smrštění       před sm.         kabelu /mm/

smrštění                               mm                  mm                od        do

14102001	KTk  10/4		10	4		2,4		48		5	9

14102009	KTk  21/6		21	6		2,1		15		7	19

14102002	KTk  23/8		23	8		2,9		85		9	20

14102003	KTk  33/15		33	15		3,5		106	           16	30

14102006	KTk  40/15		38	15		3,5		106                 16	36 14102004	KTk  52/25		52	25		3,5		160	           27	50 14102007	KTk  70/25		70	25		3,5		125	           27         66 14102005	KTk  90/45		90	45		4,7		160	           47         88

Objednávání :

Příklad   :                          100 ks   KTk   33 / 15

Typ                                     _____|        |      |

vnitřní ø před smrštěním   _________|       |

vnitřní ø po smrštění         _____________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 2.2 Smršťovací rozdělovací

# hlavy

- pro utěsnění kabelové duše vícežilového kabelu

- ochrana proti vnikání vlhkosti do kabelu

- speciální tavné lepidlo na vnitřní straně zajišťuje těsnost

- snadná montáž smršťování pomocí měkkého žlutého

plamene nebo horkým vzduchem s teplotou nad 135ºC

- použití pro vnitřní i venkovní prostředí

- smršťovací díly zvolit min. o 5mm větší než je průměr kabelu

- utěsňovaný kabel očistit , předehřát , smršťování začít od středu dolů a nahoru

## Typy a technická data

Č                     Typ		D1	D1*	D2	D2*	L1	L2	W1*	W2*   pro průřez

kabelu

14213015	EN 2		30	10	12	4,0	65	16	1,5	1,0	6-25

14302809       EN 3.0		25	  9	  9	3,0	50	15	2,5	1,8	4-16

14313515	EN 3.1		35	15	13	4,0	85	20	2,5	1,8	16-50

14315630	EN 3.2		55	23	25	8,0	130	35	3,3	2,5	70-150

14328045	EN 3.3 	75	28	35	13	170	43	3,5	3,0	185-300

14412809	EN 4.0		28	  9	  8	2,0	55	15	2,2	1,7	1,5-16

14413516	EN 4.1		35	15	13	4,0	80	20	2,5	1,8	6-50

14435525	EN 4.3		60	25	25	8,0	150	32	4,2	2,5	50-150

14436025	EN 4.4		78	36	30	12	170	42	3,9	3,0	70-240

14457838	EN 4.5		95	36	35	14	170	49	3,5	3,0	185-300

14514311	EN 5.1		50	15	15	3,0	78	23	4,0	2,0	4-35

14526030	EN 5.2		70	15	20	3,0	78	23	4,0	2,0	50-120

*   po smrštění

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Souprava se smršťovacími trubkami

ZDM – 1 , ZDM – 2

Použití :

- v domácnosti při opravách elektropřístrojů – ledniček , vysavačů , žehliček , elektronických přístrojů apod.

- hobby ( modeláři , rybáři atd.)

- jako izolace ručního nářadí – šroubováků , kleští apod.

Specifikace :  Typ ZDM – 1               Č. 14800001

Č.   Obsah          Typ			 L      	        Počet ks

1   Smršťˇ.	RC   2,4/1,2		95		60

2   trubky	RC   3,2/1,6		95		40

3		RC   4,8/2,4		95		24

4		RC   6,4/3,2		95		14

5		RC  12,7/6,4		95		 2

6		RC  19,0/9,5		95		 2

7		RC  25,4/12,7		95		 2

8 		RC   2,4/1,2		195		 3

9   		RC   3,2/1,6		195		 2

10		RC   4,8/2,4		195		 3

11		RC   6,4/3,2		195		 2

12		RC   9,5/4,8		195		 1

13		RC  12,7/6,4		195		 1

Specifikace :  Typ ZDM – 2               Č. 14800002

Č.   Obsah          Typ			 L      	        Počet ks

1		RC   1,6/0,8		55		60

2   Smršť.	RC   2,4/1,2		55		30

3   trubky	RC   3,2/1,6		55		25

4		RC   4,8/2,4		55		15

5		RC   6,4/3,2		100		15

6		RC   9,5/4,8		100		 8

7		RC  12,7/6,4		100		 8

8		RC  19,0/9,5		100		 3

9 		RC   12,0/4,0		100		 6

10   K.příp.	B  311					10

11   Pájka				350		 3

12   Svorka						10

Rozměr kazety  :	210 x 105 x 50 mm

Hmotnost          :	ZDM-1  0,27 kg,   ZDM-2   0,31 kg

El. pevnost        :	do 1 kV

Smršťování       :	teplota nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Smršťovací izolované

lisovací spojky

Provedení:

Spojovací element je složen z jedné lisovací spojky,

na níž je navléknuta smršťovací trubička z vnitřní

strany opatřena teplem tavitelným lepidlem.

Použití:

K vodotěsnému spojování  laněných vodičů v elektroinstalacích do napětí 1 kV

Teplota smršťování 110ºC – 200ºC

Č			 Typ		    Průřez vodiče ( mm²)			Barva

14033041		DR  1			0,5  -  1,0				červená

14033042		DR  2			1,5  -  2,5				modrá

14033043		DR  3			4,0  -  6,0				žlutá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Průchodka zdivem TPM

Použití :

Průchodka zdivem TPM se používá

k utěsňování kabelu při průchodu zdivem.

Vlastnosti :

- vodotěsná

- plynotěsná

- odolná vůči chemikáliím

- odolná vůči klimatickým změnám

L : délka před smrštěním

Č.		Typ		             ø kabelu		Délka		      Max. šířka

v mm	         průchodky	       zdi v mm

min.	max.		L (mm)

14701410	TPM – 14/10		10   -	14		800			500

14702312	TPM – 23/12		12   -	23		800			500

14702816	TPM – 28/16		16   -	28		800			500

14703820   	TPM – 38/20		20   -	38		800			500

14705027	TPM – 48/27		27   -	48		800			500

14708645	TPM – 86/45		45   -	86		800			500

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Opravné manžety pro kabely s plastovou i

papírovou  izolací

Použití :

- slouží k rychlým , plnohodnotným a trvanlivým opravám poškozených kabelových plášťů

- zajišťuje utěsnění  proti vniknutí vody do izolace

- nahrazuje plastový kabelový plášť a plastovou protikorozní ochranu kovových plášťů

- kovovou lištu lze po úplném vychladnutí manžety odstranit

Č.                			Typ

14642825		SM  42/8 - 250

14642850		SM  42/8 - 500

14642875		SM  42/8 - 750

14642800		SM  42/8 - 1000

14650125		SM  50/10 - 250

14650150		SM  50/10 - 500

14650175		SM  50/10 - 750

14650100		SM  50/10 - 1000

14675050		SM  75/22 – 500		Rozměry:

14675100		SM  75/22 – 1000			D:   vnitřní průměr

L:   délka před smrštěním

14690050		SM  93/36 – 500

14690100		SM  93/36 – 1000

14610050		SM 100/30 – 500

14610100		SM 100/30 – 1000

14612050		SM  135/38 – 500

14612100		SM  135/38 – 1000

Příklad objednávání :	         SM  93/36  -  500     2ks

vnitřní ø před smrštěním ______|     |         |          |_______ počet ks

vnitřní ø po smrštění ____________|         |_____________ délka manžety před smrštěním

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 2.7 Opravná teplem

# smrštitelná páska

Typ  TKT

Použití :

Pro opravu poškozeného pláště nebo žílové izolace kabelu, pro izolaci konstrukčních dílců kde je vyžadováno odolné a vodotěsné spojení. Díky výborné přilnavosti lepidla na kovy, dřevěné komponenty, stavební keramiku a plasty je možné použít tyto teplem smrštitelné pásky na izolaci spojení vodičů, kabelů ( i telekomunikačních ) nebo například na opravy ventilačních rour. Spojení izolované touto páskou zajišťuje rovněž mechanickou ochranu spojení a odolnost vůči korozi.

Provedení :

Po celé délce pásky je na vnitřní straně naneseno adhesivní lepidlo, které zajišťuje utěsnění poškozeného místa.

Č.		         Typ		          Délka   	    Šířka       Tloušťka

m	     mm	 	mm

14810250	TKT  –  25 / 05 / 03		30	      25	 	0,5

14810500	TKT  –  50 / 05 / 03		30	      50	 	0,5

14811000	TKT – 100 / 05 / 03		30	     100	 	0,5

14811500	TKT – 150 / 05 / 03		30	     150	 	0,5

14810501	TKT  –  50 / 1 / 03		30	      50	 	1,0

Objednávání :

Příklad    :                                10 ks              TKT – 25/05/03

počet ks       _________|                             |

Typ              ________________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax    00420/19/7246372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 3. Kabelové soubory

##### 3.1 Kabelové koncovky

##### 3.1.1 Kabelové  koncovky

##### do 1 kV

- pro ukončování všech druhů plastových kabelů

- ochrana proti vnikání vlhkosti do kabelu

- ochrana proti nebezpečnému dotyku při měření,

montáži apod.

- rozdělovací hlava opatřená z vnitřní strany speciálním

tavným lepidlem zajišťuje utěsnění kabelová duše,

smršťovací trubice s nanesenou vrstvou tavného lepidla

na vnitřní stěně trubky utěsňují prostor mezi kabelovým

okem a izolací žíly.

- typ KSCZ4X s barvami smrštitelných trubek

2 x černá ,  1 x hnědá ,  1 x žlutozelená

## Balení

- do uzavřené fólie s vyznačením typu

## Rozměry a typy

Č. 			Typ			Pro průřezy kabelů		    Délka trubky

kabelů mm²		        L  mm

## Čtyřžilové

14540124		KSCZ4X   6-25	4x6  -  4x25				50

14540186		KSCZ4X  16-50	4x16  -  4x50				70

14542510		KSCZ4X  70-95	4x70  -  3x95+70			80

14543212		KSCZ4X  95-150	3x95+70  - 3x150+70		    3x100+1x80

14544016		KSCZ4X 185-240	3x185+95  -  3x240+120	    3x125+1x100

## Pětižilové

14550124		KSCZ5X  10-16	5x10  -  5x16				50

14550186		KSCZ5X  25-50	5x25  -  5x50				70

Objednávání :                   10 ks       KSCZ4X   70-95

počet ks       ___________|                      |________________   typ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.2 Vnitřní kabelová

koncovka pro třížilové

kabely s plastovou

izolací bez polovodivého

stínění pro 6 kV

Vnitřní kabelová koncovka je určena pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6 kV s Cu páskovým nebo drátkovým stíněním (AYKCY,CYKCY). Pro žíly jsou použity samozhášecí bezhalogenové smrštitelné trubky odolné vůči plazivým proudům. Prostor mezi koncem pláště kabelu a jednotlivými žilami je zakryt samozhášecí bezhalogenovou rozdělovací hlavou odolnou vůči plazivým proudům. Uzemnění páskového stínění či pancíře je provedeno pomocí příslušné soupravy pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče (není součástí souboru, tuto soupravu je možné objednat samostatně).

Smršťování : horkým vzduchem nad 120ºC nebo měkkým žlutým plamenem

Skladování  : v krytém skladu při rozmezí teplot –10ºC až +35ºC

Č.		         Typ	              Pro průřezy kabelů [mm²]	     Délka trubky L [mm]

14546301	KSCMTI 1    25 – 95		  25 – 95 			   500

14546302	KSCMTI 2    25 – 95		  25 – 95 			   1000

14546303	KSCMTI 1  120 – 240		120 – 240 		               500

14546304	KSCMTI 2  120 – 240		120 – 240 		               1000

- Soupravy koncovek obsahují díly pro 3 fáze. Doporučuje se použít kabelová oka plná.

- Je možné objednat sadu koncovek s jinými  délkami  žil nebo mohou být zkráceny přímo na místě montáže. Min. délka žil nesmí být menší než 250 mm.

Příklad objednávání:                KSCMTI 1   25 – 95       20 ks

Označení koncovky________|	       | 	             |_________ počet kusů

Průřez jádra ______________________|

Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s měděným páskovým stíněním nebo pancířem

Č.			Typ		Pro průřezy kabelů [mm²]

13000025	      NPU   25 – 95		  25 – 95

13000120	      NPU 120 – 240		120 – 240

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3 Venkovní kabelová

koncovka pro třížilové

kabely s plastovou

izolací bez polovodivého

stínění pro 6 kV

Venkovní kabelová koncovka je určena pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6 kV s Cu páskovým nebo drátkovým stíněním (AYKCY,CYKCY). Pro žíly jsou použity samozhášecí bezhalogenové smrštitelné trubky odolné vůči plazivým proudům. Prostor mezi koncem pláště kabelu a jednotlivými žilami je zakryt samozhášecí bezhalogenovou rozdělovací hlavou odolnou vůči plazivým proudům. Uzemnění páskového stínění či pancíře je provedeno pomocí příslušné soupravy pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče (není součástí souboru, tuto soupravu je možné objednat samostatně). Na jednotlivé žíly je nasazen příslušný počet stříšek.

Smršťování : horkým vzduchem nad 120ºC nebo měkkým žlutým plamenem

Skladování  : v krytém skladu při rozmezí teplot –10ºC až +35ºC

Č.		         Typ	           Pro průřezy kabelů   	Délka trubky L       Počet stříšek

[mm²]                      [mm]

14546311	KSCMTO 1    25 – 95	         25 – 95 		       500		 3 x 1

14546312	KSCMTO 2    25 – 95	         25 – 95		       1000		 3 x 1

14546313	KSCMTO 1  120 – 240       120 – 240 	       500  		 3 x 1

14546314	KSCMTO 2  120 – 240       120 – 240	       1000		 3 x 1

- Soupravy koncovek obsahují díly pro 3 fáze. Nutno použít kabelová oka plná.

- Je možné objednat sadu koncovek s jinými  délkami  žil nebo mohou být zkráceny přímo na místě montáže. Min. délka žil nesmí být menší než 450 mm.

Příklad objednávání:                KSCMTO 1   25 – 95       20 ks

Označení koncovky________|	       | 	             |_________ počet kusů

Průřez jádra ______________________|

Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s měděným páskovým stíněním nebo pancířem

Č.			Typ		Pro průřezy kabelů [mm²]

13000025	      NPU   25 – 95		  25 – 95

13000120	      NPU 120 – 240		120 – 240

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.4 Vnitřní kabelová koncovka pro

jednožilové kabely s plastovou

izolací bez polovodivého stínění

do 6kV

Vnitřní kabelová koncovka je určena pro jednožilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6kV s Cu páskovým nebo drátkovým stíněním. Pro žílu je použita samozhášecí bezhalogenová smrštitelná trubka odolná vůči plazivým proudům. Uzemnění páskového stínění či pancíře je provedeno pomocí příslušné soupravy pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče (není součástí souboru, tuto soupravu je možné objednat samostatně).

Smršťování	: horkým vzduchem nad 120ºC nebo měkkým žlutým plamenem

Skladování	: v krytém skladu při rozmezí teplot -10ºC až +35ºC

Č.		         Typ	              Pro průřezy kabelů [mm²]	     Délka trubky L [mm]

14546101	KSCMJI    120-500 	               120 – 500 			  333

- Doporučuje se použít kabelové oko plné.

- Je možné objednat sadu koncovek s jinými délkami žil nebo mohou být zkráceny přímo na místě montáže. Min. délka žíly nesmí být menší než 250mm.

Příklad objednávání:			KSCMJI   120 – 500      10ks

Označení koncovky_____|		|	      |_____ počet kusů

Průřez jádra___________________|

3.1.5 Venkovní kabelová koncovka pro

jednožilové kabely s plastovou

izolací bez polovodivého stínění

do 6kV

Venkovní kabelová koncovka je určena pro jednožilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6kV s Cu páskovým nebo drátkovým stíněním. Pro žílu je použita samozhášecí bezhalogenová smrštitelná trubka odolná vůči plazivým proudům + stříška. Uzemnění páskového stínění či pancíře je provedeno pomocí příslušné soupravy pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče (není součástí souboru, tuto soupravu je možné objednat samostatně).

Smršťování	: horkým vzduchem nad 120ºC nebo měkkým žlutým plamenem

Skladování	: v krytém skladu při rozmezí teplot -10ºC až +35ºC

Č.		         Typ	              Pro průřezy kabelů [mm²]	     Délka trubky L [mm]

14546111	KSCMJO    120-500 	               120 – 500 			  333

- Nutno použít kabelové oko plné !

- Je možné objednat sadu koncovek s jinými délkami žil nebo mohou být zkráceny přímo na místě montáže. Min. délka žíly nesmí být menší než 250mm.

Příklad objednávání:			KSCMJO   120 – 500      10ks

Označení koncovky_____|		|	      |_____ počet kusů

Průřez jádra___________________|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                    Telefax  +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 3.2 Kabelové spojky

##### 3.2.1 Kabelové spojky

##### pro kabely s

plastovou izolací

do 1 kV

Spojka je sestavena z počtu smrštitelných trubek, který odpovídá počtu žil kabelu. Spojení žil může být provedeno svařením nebo pomocí lisovacích spojek / není součástí dodávky / . Trubice nahrazují izolaci žil. Vnější plášťová trubka nahrazuje plášť kabelu. Trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí. Teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem. Barva trubek:  černá

Použití         :   pro kabely typu AYKY , CYKY

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování :    v krytém skladu při rozmezí teplot od –10ºC do +35ºC

Č.           	Typ			     Průřez kabelu	          Délky trubic

mm			L1 mm L2

10122222	SVCZC    4-10		4 – 10			330	80

10122221	SVCZC    6-35		6 – 35			450	125

10122224	SVCZC  16-50		16 – 50		600	180

10122228	SVCZC  35-150		35 – 150		750	220

10122229	SVCZC  95-240		95 – 240		850	240

Objednávání :

Příklad            :		10 ks        SVCZC  16 – 50

čtyřžilový kabel ___________|             |

průřezy žil  ______________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2 Kabelové  spojky

do 1 kV pro kabely

# AYKY   a   CYKY

# s lisovacími spojkami

Výhodou těchto spojek je jejich kompletnost pro každý průřez kabelu. Spojka je sestavena ze čtyř smrštitelných trubic pro žíly kabelu, z nichž tři pro fázové vodiče jsou barvy černé a jedna trubka pro ochrannou žílu je barevně odlišena. Trubky nahrazují izolaci žil. Vnější plášťová trubka je barvy černé a nahrazuje plášť kabelu. Trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí. V balení jsou dodávány v samostatném obalu ještě 4 ks lisovacích spojek z elektrovodného hliníku nebo elektrovodné mědi pro příslušný průřez kabelu.

Použití         :  pro kabely typu AYKY a CYKY

Balení          :  do uzavřené fólie s označením typu

a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování :  v krytém skladu  při rozmezí teplot –10ºC až +35ºC

Č.           	Typ			    Průřez kabelu	          Délky trubic             Počet ks

mm			L1 mm L2                 LKS

Uspořádání pro čtyřžilové kabely AYKY

10122400	SVCZC   16-Al		16			450	125		4

10122401	SVCZC   25-Al		25			450	125		4

10122402	SVCZC   35-Al		35			600	180		4

10122403	SVCZC   50-Al		50			600	180		4

10122404	SVCZC   70-Al		70			750	220		4

10122405	SVCZC   95-Al		95			750	220		3+1

10122406	SVCZC 120-Al		120			750	220		3+1

10122407	SVCZC 150-Al		150			750	220		3+1

10122408	SVCZC 185-Al		185			850	240		3+1

10122409	SVCZC 240-Al		240			850	240		3+1

Uspořádání pro čtyřžilové kabely CYKY

10123498	SVCZC     6-Cu		6			330	80		4

10123499	SVCZC   10-Cu		10			330	80		4

10123400	SVCZC   16-Cu		16			450	100		4

10123401	SVCZC   25-Cu		25			450	125		4

10123402	SVCZC   35-Cu		35			500	125		3+1

10123403	SVCZC   50-Cu		50			600	180		3+1

10123404	SVCZC   70-Cu		70			600	180		3+1

10123405	SVCZC   95-Cu		95			750	220		3+1

10123406	SVCZC 120-Cu		120			750	220		3+1

10123407	SVCZC 150-Cu		150			750	220		3+1

10123408	SVCZC 185-Cu		185			850	240		3+1

10123409	SVCZC 240-Cu		240			850	240		3+1

Příklad objednávání :              10 ks  SVCZC  120-Al

čtyřžilový kabel ______________|           |     |

průřez kabelu   ____________________|     |________________ Al – lisovací spojky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.3 Kabelové spojky pro kabely s plastovou

izolací do 1kV

se šroubovacími

spojovači

Spojka je sestavena z počtu smrštitelných trubek, který odpovídá počtu žil kabelu. Spojení žil může být provedeno pomocí šroubových spojovačů / jsou součástí dodávky / . Trubice nahrazují izolaci žil. Vnější plášťová trubka nahrazuje plášť kabelu. Trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí. Teplota smršťování nad 120ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem. Barva trubek je černá.

Šroubové spojovače jsou pocínované s dělící stěnou a umožňují spojovat i kabely měděné s hliníkovými v uvedeném rozsahu průřezů

Použití         :   pro kabely typu AYKY , CYKY , NYY

Balení          :   do uzavřené fólie s označením typu

a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování :    v krytém skladu při rozmezí teplot od –10ºC do +35ºC

Nr.		      Typ	      Pro průřezy kabelů              Šroubové                            Počet

[mm²]                         spojovače	                     spojovačů

10127100	SVCZ  3x 1,5 – 6 S	   1,5 – 6		     1,5 – 6			     3

10127101	SVCZ  4x 1,5 – 6 S	   1,5 – 6		     1,5 – 6		      	     4

10127102 	SVCZ  5x 1,5 – 6 S	   1,5 – 6		     1,5 – 6	      		     5

10127110	SVCZ  3x  4 – 16 S	    4 – 16		     2,5 – 16 		      	     3

10127111	SVCZ  4x  4 – 16 S	    4 – 16		     2,5 – 16 		      	     4

10127112 	SVCZ  5x  4 – 16 S	    4 – 16		     2,5 – 16 		      	     5

10122111	SVCZC   6-35S	     6 – 35   	          6-35 sm , 50 rm 	       	     4

10122112	SVCZC   35-95S  	   35 – 95       25-95rm, 25-70sm, 25-50re, 70 se	     4

10122113	SVCZC   70-150S	   70 – 150          35-50 sm, 35-150 se,re 		     4

10122115	SVCZC   150-240S	 150 – 240	3x 150-240rm, 1x 35-150 sm,se,re      3+1

10122114	SVCZC  4x150-240S	 150 – 240 		  150 - 240rm		                 4

rm – kruhový laněný, sm – sektorový laněný, re – kruhový plný, se – sektorový plný

Objednávání:

Příklad            :		10 ks        SVCZC    4x 6-35S

čtyřžilový kabel ______________|            |

velikost spojky _____________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4 Kabelové spojky

pro pětižilové

kabely do 1 kV

Spojka je sestavena z pěti smrštitelných trubek, které zajistí izolaci žil, a z vnější plášťové trubky nahrazující plášť kabelu. Všechny trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí.

Spojení žil může být provedeno svářením nebo pomocí lisovacích spojek.

Smršťování :  horkým vzduchem nad 120ºC nebo měkkým žlutým plamenem

Použití         :  pro pětižilové celoplastové kabely

Balení          :  do uzavřené fólie s označením typu

a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování :  v krytém skladu  při rozmezí teplot –10ºC až +35ºC

Č.			Typ			         průřez kabelu

(mm²)

Kabelové spojky pro pětižilové celoplastové kabely

10124223		SVCZP   10 – 25		10 – 25

10124224		SVCZP   25 – 35		25 – 35

Kabelové spojky (včetně lisovacích spojek) pro pětižilové kabely s měděným jádrem

10125398		SVCZP    6  – Cu		     6

10125399		SVCZP   10 – Cu		    10

10125400		SVCZP   16 – Cu		    16

10125401		SVCZP   25 – Cu		    25

10125402		SVCZP   35 – Cu		    35

10125403		SVCZP   50 – Cu		    50

10125404		SVCZP   70 – Cu		    70

Kabelové spojky (včetně lisovacích spojek) pro pětižilové kabely s hliníkovým jádrem

10124400		SVCZP   16 – Al		    16

10124401		SVCZP   25 – Al		    25

10124402		SVCZP   35 – Al		    35

Příklad objednávání :              10 ks  SVCZP  16-Al

pětižilový kabel _______________|        |     |

průřez kabelu    ___________________|     |________________ Al – lisovací spojky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.5 Spojky   pro   ovládací   kabely

s  izolovanou   lisovanou   spojkou

Lisovací spojky se smršťovací trubicí

Vnější plášťová smršťovací trubka				      opatřenou z vnitřní strany teplem

opatřena z vnitřní strany teplem				      tavitelným lepidlem

tavitelným lepidlem              __

Použití   :   pro ovládací kabely s plastovou izolací bez opancéřování do 1 kV

Složení  :  Kompletní spojka je složena s izolovaných lisovacích spojek, jejichž počet odpovídá

počtu žil kabelu, a jedné vnější plášťové smršťovací trubice. Plášťová trubice i konce

trubek pro žíly jsou na vnitřní straně opatřeny speciálním teplem tavitelným lepidlem.

Balení    :  do uzavřené fólie s označením typu a s pracovním postupem zhotovení spojky

Skladování :  v krytém skladu v rozmezí teplot –10ºC až +35ºC

Č.		Typ / objednací číslo /         L /mm/             průměr kabelu /mm/

min.                max.

10122503	SVCZV      3x0,5 – 1		250		7		17

10122504	SVCZV      4x0,5 – 1		250		7		17

10122505	SVCZV      5x0,5 – 1		250		9		24

10122507	SVCZV      7x0,5 – 1		250		9		24

10122512	SVCZV     12x0,5 – 1		250		11		31

10121516	SVCZV     16x0,5 – 1 	250		11		31

10122519	SVCZV     19x0,5 – 1		250		11		31

10122524	SVCZV     24x0,5 – 1		250		15		39

10122537	SVCZV     37x0,5 – 1		333		15		39

10123503	SVCZV      3x1,5 – 2,5	250		9		24

10123504	SVCZV      4x1,5 – 2,5	250		9		24

10123505	SVCZV      5x1,5 – 2,5	250		9		24

10123507	SVCZV      7x1,5 – 2,5	250		9		24

10123512	SVCZV     12x1,5 – 2,5	250		11		31

10123519	SVCZV     19x1,5 – 2,5	250		15		39

10123524	SVCZV     24x1,5 – 2,5	333		15		39

10123537	SVCZV     37x1,5 – 2,5	333		15		39

10123548	SVCZV     48x1,5 – 2,5	333		15		39

10124503	SVCZV      3x4 – 6		250		9		24

10124504	SVCZV      4x4 – 6		250		9		24

10124505	SVCZV      5x4 – 6		250		11		31

10124507	SVCZV      7x4 – 6		250		11		31

10124512	SVCZV     12x4 – 6		333		15		39

Příklad objednávání  :              10 ks   SVCZV    7 x 1,5

vícežilový kabel _________|           |       |_________ průřez žíly

|_____________ počet žil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3.2.6 Spojky pro třížilové

kabely s plastovou izolací

bez polovodivého stínění

žil pro  6kV

- spojky pro kabely s Cu páskovým nebo drátovým stíněním (AYKCY , CYKCY)

- spojení žil je zakryto páskou a smrštitelnou trubicí s lepidlem , což zajišťuje izolaci a utěsnění žil. Stínění je propojeno pocínovanou měděnou síťkou za pomoci kontaktních per. Uzavření vnějšího pláště je provedeno silnostěnnou smršťovací trubkou s lepidlem.

Nr.                                  Typ                              U(/U (kV) _

10126301         	SVCMT   25-50	          	3,5/6

10126302	       	SVCMT   70-150	          	3,5/6

10126303	       	SVCMT 185-240	        	3,5/6

10126311	      	SVCMT   25-Al		3,5/6

10126312	       	SVCMT   35-Al		3,5/6

10126313	       	SVCMT   50-Al		3,5/6

10126314            	SVCMT   70-Al		3,5/6

10126315		SVCMT   95-Al		3,5/6

10126316		SVCMT 120-Al		3,5/6

10126317		SVCMT 150-Al		3,5/6

10126318                   SVCMT 185-Al	3,5/6

10126319		SVCMT 240-Al		3,5/6

3.2.7 Přechodová spojka pro třížilové kabely

s plastovou a papírovou izolací bez

polovodivého stínění žil pro 6 kV

- spojení žil je provedeno lisovací spojkou s přepážkou. Na každé žíle kabelu s papírovou izolací je smrštěna oleji odolná trubka a jádro kabelu uzavírá smrštěná rozdělovací hlava . Takto připravený kabel zajišťuje , že se olej  ze strany papírového kabelu nedostane na kabel plastový. Spojení žil je zakryto páskou a smrštitelnou trubicí s lepidlem , což zajišťuje izolaci a utěsnění žil. Stínění je propojeno pocínovanou měděnou síťkou za pomoci kontaktních per. Uzavření vnějšího pláště je provedeno silnostěnnou smršťovací trubkou s lepidlem.

Nr.                                  Typ                               U0/U (kV)_

10126401                  SVCMTP 25-50                     3,5/6

10126411                  SVCMTP 25-Al                      3,5/6

10126412                  SVCMTP 35-Al                      3,5/6

10126413                  SVCMTP 50-Al                      3,5/6

Příklad objednávání :                     10ks  SVCMT 25-50            10ks   SVCMTP 25-Al

Typ____________________|______|_________________|            |

Průřez kabelu __________________|_______________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3.2.8 Spojky pro jednožilové

kabely s plastovou izolací

bez polovodivého stínění

žil pro  6kV

- Spojka pro kabely s Cu páskovým nebo drátovým stíněním (AYKCY , CYKCY)

- spojení žíly je zakryto páskou a smrštitelnou trubicí s lepidlem , což zajišťuje izolaci a utěsnění žíly. Stínění je propojeno pocínovanou měděnou síťkou za pomoci kontaktních per. Uzavření vnějšího pláště je provedeno silnostěnnou smršťovací trubkou s lepidlem.

Nr.                                  Typ                              U(/U (kV) _

10126101         	SVCMJ   300-500	        3,5/6

10126102		SVCMJ   500-Al                3,5/6

Příklad objednávání:              10ks   SVCMJ  300-500

Typ____________________|             |

Průřez kabelu __________________|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Lisovací technika

4.1 LISOVACÍ KABELOVÉ SPOJKY Al

pro Al vodiče plné i laněné , kruhové a sektorové

Materiál :   Al  99,5  chemicky očištěný

## Odpovídá    ČSN  371361

a

Typ		ø (mm)	       Rozměry v mm		Nářadí	         Hmotnost

Č.		Průřez		vodiče 						číslo		  kg

vod. mm²                                   d         L	 a	 D	čelistí

10628055	16		5,2		5,6	55	30	12	   12		0,007

10628065	25		5,6 - 6,7	7,0	70	32	12	   12		0,010

10628080	35		6,6 - 7,8	8,0	85	34	14,0	   14		0,020

10628095	50		7,7 – 8,6	10,0	85	38	15,5	   16		0,023

10628110	70		9,3 – 10,2	11,5	105	45	18,5	   18		0,033

10628130	95		11,0 – 12,0	13,5	105	49	22,5	   22		0,060

10628145	120		12,5 – 13,5	14,8	105	52	23	   22		0,092

10628160	150		13,9 – 15,0	16,5	125	56	25,0	   25		0,095

10628180	185		15,5 – 16,8	18,3	125	60	28,5	   28		0,144

10628210	240		17,8 – 19,2 	21,0	145	63	32,0	   32		0,191

Sektorové vodiče zaokrouhlit před nalisováním zaokrouhlovacími čelistmi pro příslušný průřez vodiče.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 LISOVACÍ KABELOVÉ SPOJKY  Cu

Použití :    pro Cu vodiče plné i laněné kruhové a sektorové

Č.	              Typ, průřez              Číslo čelistí	      	     		  vodiče (mm)

10627006		 6			5

10627010		10			6

10627016		16			8

10627025		25			10

10627035		35			12

10627050		50			14

10627070		70			16

10627095		95			18

10627120		120			20

10627150		150			22

10627185		185			25

10627240		240			28

4.3 ŠROUBOVACÍ

SPOJOVAČE

- pro AL a Cu vodiče, kruhové i sektorové, laněné

i plné.

- KSSTD typ s trhací hlavou a dělící stěnou

KSSD   typ bez trhací hlavy s dělící stěnou

KSS      typ bez trhací hlavy a dělící stěny

| Č. | Typ | Pro průřezy [mm²] | Pocínování | Trhací hlava | Dělící stěna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10698413 | KSS 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | ANO | NE | NE |
| 10698392 | KSS 2,5 - 16 | 2,5 – 16 | ANO | NE | NE |
| 10698100 | KSS 6-35 | 6 – 35sm / 50rm | ANO | NE | NE |
| 10698200 | KSSTD 16-95 | 25 – 70sm / 95rm 16 – 50re / 70se, 4 x 95se | ANO | ANO | ANO |
| 10609090 | KSSTD 35-150 | 35 – 150sm / 185rm/sm(r) 35 – 150re / 150se, 4 x 185se | ANO | ANO | ANO |
| 10698187 | KSSTD 150-240 | 150 – 240rm | ANO | ANO | ANO |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Příslušenství

5.1 Kontaktní

pera

- pro připojení  měděného stínění kabelu nebo olověného

nebo hliníkového pláště kabelu

- jednoduchá montáž bez nástrojů – převíjením pružiny

- zajišťuje přechod proudu celým obvodem

Nr.                      Typ             Min. průměr        Max. průměr

# mm        	          mm

# 14050000            S0		        9                          15

# 14050001            S1                    14                          22

# 14050002            S2                    18,5		 29

# 14050003	     S3                    23,5		 37

# 14050004	     S4		      31			 50

# 14050005 	     S5		      44			 70

# 5.3 IZOLAČNÍ PŘÍCHYTKA

typ UP – 22 , UP – 30 , UP – 50

pro chráněné vodiče

Provedení :

Izolační příchytka je vyrobena z polyethylenu

v barvě bílé nebo černé s elastickou páskou

pro upevnění vodiče.

Použití :

Příchytka je určena k montáži chráněných

vodičů o  ø  od 7,5 do 22mm. Na podklad se

upevňují šroubem.

Č.			Typ			L		T		P

14000001		UP  -  22		96		17		28

14000002		UP  -  30 		140		23		37

14000003		UP  -  50		220		52		61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 UNIVERSÁLNÍ  KABELOVÁ

PŘÍCHYTKA typ UKU – 50

Použití :

Kabelová příchytka je určena pro uchycení

kabelů o průměru 28 až 50 mm.

Č.   14000004

# 5.6 Cupalové podložky Al/Cu

Použití :

Cupalové podložky se používají v energetice a

elektronických zařízeních , kde dochází ke spojení

materiálů zhotovených z hliníku a mědi. Podložky

zamezují vzniku miničlánků ve spojení dvou vodičů

z různého materiálu.

Č.			  Typ	        d1  (mm)	         d2  (mm)         s (mm)

10000001		PC  8,5	19		8,5		1

10000002		PC  11		24		11		1

10000003		PC  13		30		13		1

10000004		PC  17		38		17		1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 6. Nářadí pro montáž kabelů

6.1 Kabelové nože, lisovací kleště

## Nůž s člunkem  NSC  1

Odplášťovací nůž s člunkem

pro odizolování kabelů

Č.   11100001

## Kabelový nůž rovný

Č.    11000002

## Nůž na gumu NG

Č.   11000005

## Nůž žabka NZ

Č.   11000004

## Lisovací kleště K 2

Lisovací kleště pro nalisování

izolovaných spojek pro průřezy

vodičů 0,5 – 6 mm

Č. 30140002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Ruční nářadí

DĚROVAČ ZEMNÍCÍ PÁSKY	Č.   30110001

## DZP – 11

URČENÍ :         pro děrování otvorů ø 11 mm do zemnících pásků

TECHNICKÉ     rozměry: délka 455 mm, šířka 42 mm, výška 110 mm

ÚDAJE :            hmotnost 2,1 kg

Č.   30120002

DZP 11   -   ráčna

POSTUPNÉ NŮŽKY		Č.   30120002

PN-AL-40

URČENÍ :      stříhání Al kabelů do maximálního průměru 40 mm a Al

vodičů

ROZMĚRY :   délka 635 mm, šířka 110 mm, hmotnost 2,8 kg

MECHANICKÉ  LISOVACÍ   KLEŠTĚ   PRO   ŠESTIHRANNÉ   LISOVÁNÍ   KABELOVÝCH   OK      A   SPOJEK

MLK 6  -  50 Cu

Č.   30130001

URČENÍ :   pro montáž hliníkových a měděných kabelových ok a

spojek

ROZSAH LISOVÁNÍ   6 – 50 Cu

16 – 35 Al

## MECHANICKÉ JEDNORUČNÍ NŮŽKY S RÁČNOU NA STŘÍHÁNÍ AL A CU KABELŮ

MN  32 ,  MN  52

URČENÍ :   stříhání všech měděných a hliníkových kabelů do průměru

dle tabulky  (bez pancéřování ovinutím ocelovými dráty)

Vyrobeny ze speciální ocele, ráčnový převod zaručuje spolehlivé

přestřižení  kabelu.

Č.                                 30120010                                30120011

Typ			MN 32			MN 52

délka		             250 mm		             280 mm

hmotnost	                            0,6 kg			0,8 kg

max ø kabelu                       32 mm		       52 mm__

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3 Hydraulické a elektrické nářadí

## HYDRAULICKÝ GENERÁTOR	Č.   30240003

NOŽNÍ   HYG-N-80T

URČENÍ :    zdroj tlakové energie pro pohon hydraulického nářadí zejména

pro montážní a provozní práce v energetice

STRUČNÝ   Hydraulický  generátor  je  kompaktní  celek  tvořený  pístovým

POPIS         čerpadlem , nádrží , ovládacím  ventilem  a  pákou  pro  pohon.

FUNKCE :   Generátor se k nářadí připojuje tlakovou hadicí, která je pro

snadné připojení nářadí opatřena rychlospojkou. Pro usnadnění

přenášení  je  část  páky   pohonu   upravena   jako  držadlo pro

uchopení zařízení  .

TECHNICKÉ   Délka 620 mm, šířka 200mm, hmotnost 7 kg, náplň 1,2 l,

ÚDAJE :          dodávaná délka hadic 2 m, max. tlak 80 MPa.

LISOVACÍ HLAVICE			Č.   30230001

## LH  6,5

URČENÍ :     Pro montáž Al a Cu kabelových ok a spojek do průřezu

240 mm², zejména ve stísněných prostorách.

STRUČNÝ    Lisovací hlavice LH 6,5 (65 kN) je konstruována pro použití

POPIS          ve spojení se zdroji  HYG-E-802, EHA 800, HL 200 (všechny

FUNKCE :     s elektrickým pohonem), nebo se zdroji tlaku HYG-N-80T a

HZR-80 (zdroje nožní). Všechna tato zařízení jsou vybavena

shodnou rychlospojkou.

Lisovací čelisti o průměru od 16 do 240 mm²

ROZMĚRY :  Délka 280 mm, výška 78 mm, šířka 48 mm, hmotnost 2,6 kg

ZAOKROUHLOVACÍ ČELISTI  	Č.   4010090 – sada v uzavíratelné kazetě

ZAOKROUHLOVACÍ A TVAROVACÍ ČELISTI PRO LISOVACÍ HLAVICI LH 6,5

Č.		Značení             ø d	určeno pro	hmotnost

mm       průřez (mm²)              kg________

Zaokrouhlovací čelisti

40009512           95/12,5	12,5 	     95		  0,49

40012013          120/13,5	13,5	    120		  0,49

40015015          150/15	15,0	    150		  0,47

40018517          185/17   	    17,0	           185	          0,44

40024019          240/19,2	    19,2	           240                     0,41

## TVAROVACÍ ČELISTI                 Tvarovací čelisti

40000090                -	-		   -	             0,30_______

URČENÍ :  Zaokrouhlovací čelisti :

pro zaokrouhlování Al a Cu sektorových jader vodičů, laněných 		     i plných

Tvarovací čelisti :

pro ohýbání pasoviny do 90º , pro tvarování vodičů do ø 9 mm,	  	      tvarování zemnícího pásku a Al a Cu pasoviny do tloušťky

9 mm a šířky 40 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4 Ostatní nářadí

TRASOVACÍ KOLEČKO			 Č.   30150002

TK  100

Spolehlivé měřické kolečko (rolmetr). Kvalitní plast, jednoduché měření délek, sklopitelná rukojeť, mechanický stojánek a integrovaná brzda v rukojeti jsou výhody, které ocení každý, kdo hledá kvalitní měřické kolečko pro občasné měření. Včetně transportního obalu.

Technická data - odečítání 0.1 m - průměr kolečka 318 mm - obvod kolečka 1.0 m - hmotnost 1.4 kg.

Hmotnost : 2,7 kg

Pro vyměřování kabelových tras, výkopů, apod.

# PÁJECÍ SOUPRAVA PBSH 3                        C. 61150013

- Pájecí souprava typu PBSH 3 je určena pro měkké pájení , pro tvrdé pájení tenkých plechů pájkou s pracovní teplotou do 800ºC, pro smršťování , opalování starých nátěrů a štětin a pro různé druhy ohřevu. Je řešena na propan-butan (zákl. slož.  60% P  +  40% B) a primární vzduch. Spolehlivě pracuje též na zemní plyn a primární vzduch při použití shodného přetlaku plynu jako u propan butanu.

- Skládá se z odtlačného ventilu, redukčního ventilu, pojistného ventilu, 2,5 m hadice, rukojeti Lomat Piezo s aretací, hořákového nástavce Lomat Piezo 30 a dvou víceotvorových klíčů. Souprava je uložena v kovové kazetě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skeldo  s.r.o.

Radyňská 24 , 326 00 Plzeň , Czech Republic

Telefax +420 – 377 246 372

E-mail : skeldo@skeldo.cz

http://www.skeldo.cz

# Text boxes

### SKELDO